Клей для герметичного и воздухонепроницаемого соединения любой пароизоляционной плёнки DELTA® со стенами, металлическими и деревянными элементами крыши. Не требуется использование прижимной планки. Только для внутреннего применения. Если древесина уже обработана антисептиками/антипиренами, то необходимо предварительно проверить их совместимость с клеем. Наносить клей на чистую и обязательно сухую поверхность.

Производится в картриджах 310 мл и фолиевых упаковках 600 мл.

|  |  |
| --- | --- |
| Материал  | Однокомпонентная полимерная дисперсия, не содержит растворитель. Экологически безопасный материал.**Не допускается замораживать клей во время хранения, перевозки и применения.**  |
| Температура применения  | Не менее +5 °C температура воздуха и основания |
| Расход одного картриджа  | ок. 7 погонных метров |
| Ёмкость картриджа  | 310 мл |
| Ёмкость фолиевой упаковки  | 600 мл |
| Температурная стабильность  | от -40 °C до +80 °C |
| Температура хранения и транспортировки  | от +5 °C до +30°C (не замораживать клей во время хранения/транспортировки) |